Ｇ Ｔ　８ ４１ ２０Ｂ／ １９ － ０ ３

前

言

本标准等 同采用 国际标准 ＩＯ　８ ：９９高聚物多孔弹性材料 定负荷冲击疲劳的测定》Ｓ ３ ５１８《３。

本标准 由原 国家石油和化学工业局提 出。

本标准 由全 国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会胶乳制 品分技术委员会归 口。

本标准起草单位 ：中橡集团株 洲橡胶 塑料工业 研究设计院

本标准主要起草人 ：郑三阳、谭运华

本标准为首次制订 。

长  春  恒  越  电  子  科  技  有  限  公  司

www.jlhykj.com 0431-86796799   www.jlhydz.net 0431-86796758

ＧＢ／ １ ９ １ ２ ０Ｔ　８ ４ － ０ ３

ＩＯ 前言Ｓ

ＩＯ 国际标准化组织） 各国家标 准化团体（Ｓ　　　　Ｓ（是ＩＯ成员 团体 ）的世界性联 合机构。制定 国际标准 的

工作通 常由 ＩＯ技术委员会进行 ， 已建立技 术委员会的项 目感兴趣 的成员团体均有权参 加该 委员Ｓ凡对

会 。与 ＩＯ有联系的政府或非 政府 的国际组 织 ，Ｓ也可参 加此项 工作 。在 电工技术 标准化 的所有工 作

中， Ｏ与 国际电工委员会 （Ｅ ）ＩＳＩＣ 紧密合作 。

技术 委员会　　　　 采纳的国际标准草案在 ＩＯ理事会接 受作为 国际标准前应 下发到各 成员 团体 。作 为Ｓ

国际标 准发布 时，要求至少有 ７％成员团体投赞成票 。５

国际　　　　Ｓ ３８ 由Ｉ ／Ｃ　橡胶和橡胶制品技术委员会制定。标准 ＩＯ　 ５ Ｓ Ｔ ４３Ｏ５

本 国际标　　　　 准为第三次修订版 ，它取代 了原第二版 （ ＩＯ　８ ：９２并稍加修 订。即 Ｓ ３ ５１８）３

长  春  恒  越  电  子  科  技  有  限  公  司

www.jlhykj.com 0431-86796799   www.jlhydz.net 0431-86796758

中华人 民共和 国国 家标 准

高聚物多孔弹性材料

定负 荷冲击

ＧＢ Ｔ　 ９ １ ０ ３　　　　８ ４ － ２ ０／１

ｉＩｄｔ　ＳＯ　 ３ ： ９ ９３ ８５ １８

疲劳 的测 定

ｃｌ ｌｒ　ｌｍｅｉ ｍａｅｉｌ－ Ｄ ｔｒ ｎ ｔ ｎｅ且 ａ ｐ ｙ ｒｃ　 ｔｒａｓ ｅｅｍｉａｉｕｏｏ

ｏ ｆｔ ｕ ｂ ｃ ｎｔｎ－ｏｄ　 ｕ ｄｎｆ　 ｉ ｅ　 ｏ ｓａ ｔｌａ ｐ ｎ ｉｇａｇｙ　ｏ

警告 ：　　　　使用本标 准的人员应熟悉正规实验室操作规程 。本标 准无意涉及 因使用本标 准可能出现的

所有安全问题 。制定相应的安全和健康制度并确保符合 国家法规是使 用者的责任 。

范围

本标准规定　　　　 了室 内装饰 中使用 的多孔弹性材料的厚度减少值和硬度降低值的测定方法 。本试验方

法 提供了评价用于承载装饰的胶乳型和聚氨酸型多孔弹性材料 的使用性能 的手段 。所测量 的厚度减少

值 和硬度降低值与在使用 中可能产生的损失有关 ， 不一定是相同的但

本标 准适用于从成品材料上截取的标准尺寸的试样 ，　　　　也适用 于成型件

２ 引用标准

下 列标准所包含的条文 ，　　　　通过在本标准 中引用而构成 为本标 准的条文 本标 准出版时，所示版本 均

为有效 。所有标 准都会被修 订，使用本标准 的各方应探讨使用下列标准最新版本 的可能性 。

ＧＢ／ １ ８ ５　　　　２ ２ 高 聚物 多孔 弹性 材 料Ｔ

３ 原理

（ 入度） 度的测定凹硬

通过一个面积 比试样小一 些的压 头反复地 凹人试样 ， 持规定范 围内的每一个 冲击周期 中达到　　　　在保

最大负荷

４ 仪器

具有下列部件 的往 复式 冲击试验 机。

４ １ 平 台，．　能完全支撑试样 ，并具有直径约 ６　 间距约 为 ２ ｍ 的适 于通气 的孔 ，ｍｍ、０　。以便使 空气从试

样 下逸出 。

４２ 压头 ，．　具有 ２０　５ ｍｍ士１　ｍｍ的直径 ，在其下边缘 具有半 径 ２ ｍｍ士１　 的圆角 ，５　ｍｍ安装在一个负荷

周 期中能施加最大力为 ７０　 ０　５ Ｎ士２ Ｎ的设备 上， 头应牢 固地 安装在其导 杆上， 表面应是光 滑的但压其

不应 抛光。通过曲辊或其他合适 的机械装 置 ，试验机应 能使承 载试样 的台板 （． ） 压头支架往 复运４１或

动，一个向另一个从垂直方 向以每分钟 为（０ ）７士５次的速率进行 冲击 ，冲击幅度应 是可以调节 的。

４３ 压头支架 ，．　支架和平台靠近在一起时 ，除了冲击 点之外能通过 它传送这种 凹人力 ，此时， 部的凹全

人力 由试 样承受，压头应可 以 自由地被支架杆 托起 以防止试片超 负荷 通过压头对 试样施加整个力 的

期 间，在任一冲击点应采取措施利用它对 冲击 时间加 以控 制，这个时间不大于每一个冲击周期的持续时

间的 ２ ％０５

４４ 测力装置 ，．　利用它 能测量通 过压头对试 样施加的负荷 ，一个适 当的方法是把平 台固定在负荷传感

中华人 民共和 国国家质 量监督检 验检疫总局 ２０－１１０３０－０批准

２０－７０ 实施０３ －１０

Ｉ

长  春  恒  越  电  子  科  技  有  限  公  司

www.jlhykj.com 0431-86796799   www.jlhydz.net 0431-86796758

ＧＢ Ｔ　８ ４ － ２ ０／ １９ １ ０ ３

器上 。

注：　　　　在手动校正 的场 合，通过承载试样的平台之上的垂直导杆 的轴 ，压头 固定在其 下端 与平 台相对的压头的垂直位

置 的调节可 以控 制由试样承受全部凹人力的任一 冲击点时 间的长短 。建议 可靠 的 自动校正 的建议 方法如图 １

所示 ， 而试 样承受压头期间的时间长短可直接通过 阀门开启 时间来控 制　　　　　　　　从

可调制动器

压头支挣

固 定架

压头

图 １ 手动操作式试验机的图解构造

５ 试样

５１ 形状 和尺寸．

试样应是具有边长 ３０　　　　　８ ｍｍ士２ ｍ 和厚度 为 ５ ｍｍ士２　 的直角六面体 ，０　ｍ０　ｍｍ也可根据 有利害关 系

的双方协商意见 ， 不符合 尺寸的构件进行试验。用

５２ 具有取 向性 的试样．

如果产品的多孔结构具有取 向性 ，　　　　供需双方应就进行试验的方 向的取 向性达成一致 。一般地 ， 品成

进行 试验的方向应是在使用条件下 的受 力方 向。

５３ 试样数量．

应使用三个试样进行试验 。

５４ 试样调节

除能够证实在制造后 １　　　　６ｈ或 ４ ｈ测得 的压缩应 力应变性 能与在制造 ７ ｈ后测得 的性能值之间８　，２

的差别不 大于士１％外 ，０试样应在制造后 至少 ７ ｈ内不能用 于试验 。如果 在选择 的时间已达到 了规定２

的指标 以上 ，则允许在制造后 １ ｈ ４ ｈ进行试验 。６　 ８　或

试 验时 ，　　　　试样应在下列 条件之一下调 节至少 １ ｈ该时间应在制造之时算起 。６　，

温度 ２ ℃士２ 相对湿度 ５％士５ 或者温度 ２ ０ ０ 相对湿度 ６ ％士５　　　　３０Ｃ，０％；７Ｃ士ＺＣ，５％，

６ 试验步骤

按照 Ｇ ／ １ ２ 的规定测量任一试样 的厚度 ｄ 及其硬度指数　　　　 Ｔ　 ８５Ｂ２，

把试样 放在压头下的中心部位 ， 冲击 位置至与试样的厚度相当 ，　　　　调节并调节压头与平 台的相对位置

直到可施加 ７ Ｎ士２ Ｎ 的规定负荷，５　 ０　压头的质量必需进行校 准

注： １　　　　所示 的手动校准装置 中，图当压头在受 冲击 时刚好托起，则实现 了正 确调节。图 ２所示的装 置中，这些 调节

是 自动 的，　　　　　　　　虽然压头在其冲击时的轻微 移动可能 不能清楚地觉 察到 ， 是合乎要求 试验条件是 在每次冲击 时但

能够控制 阀门

长  春  恒  越  电  子  科  技  有  限  公  司

www.jlhykj.com 0431-86796799   www.jlhydz.net 0431-86796758

ＧＢ／ １９ １ ２ ０Ｔ　 ４ － ０ ３８

图 ２ 自动调节式试验机 的图解构造

试验期间试样 变软时，　　　　如果不能 自动地调节 ，必须经常适 当地对 压头的位 置进行手动调 节 ， 持以保

７０　 ０　５ Ｎ士２ Ｎ以上的试验负荷 。

开动试 验　　　　 机持 续 ８ ００个 负荷 周期 ， 后 从试 验机 上取 出试 样 ，０　０然使它 在 无应力 的状 态下 调节

１ ．　 ｉ士０ ５　 ｎ０ ０　 ｎ ．　ｍｍｉ，

按照 Ｇ ／ １ ２　　　　Ｔ　 ８５的规定重新测量试样 的厚度 ｄ ，Ｂ２２然后按照 Ｇ ／ １８５ ７２方法 Ａ 的规定在Ｂ Ｔ　 ２ 中 ．（２）

４ ％士１０％凹人度 下进 行硬度指数 的测定 ，并应包括该 国家标准的 ７ １．　节中规定 的预凹人过程 ，除此之

外 ，０４ ％士１％的凹人度应用初始厚度测量值 ｄ 来计算。

对两个余下的试样 ， 在本节 开始的初始厚度到硬度指数的测量起 ， 复上述 的整个步骤 。　　　　从重

长  春  恒  越  电  子  科  技  有  限  公  司

www.jlhykj.com 0431-86796799   www.jlhydz.net 0431-86796758

ＧＢ／ １９ １ ２ ０Ｔ　 ４ － ０ ３８

７ 结果表示

７１．

厚度减少值

厚度减少 值的百分率 △ｄ由式 （）１给出 ：

ａｄ 一

，　　　　　　　　＿＿ ｄ 一 ｄ、，

１ＵＵ　Ｘ

—

ａ，

。 ．．． ． ． ． ． ． ． ．．　１ ）・ ．．． ． ． ． ． ． ． ．（　‘．．．．．．．．

式中 ： ， 初始厚度 ，ｄ—单位为 ｍｍ；

ｄ— 最终厚度 单位为 ｍ　　　　　　 ，２ｍ．

其结果用三个试样测得 的数值 的中位 值来表示 。

７．２

硬度　　 减 少 值

硬度 减少值 △ 由式（） 出：Ｈ（求２

式中 ： — 初始硬度 ；Ｈ，

Ｈ２ 最终硬度　　　　　　 。—

其结果用 三个试样测得的数值的中位值来表示 。

注：最好选 择按绝对值来表示硬度值减少 的这 一方 法而不用硬度值减少 的百分率来表示 ，因为试验数据 的分析表

明了用本方法表示的结果其可变性将会减 少。通 常使用的减少值百分率与绝对减少值有关 ，　　　　通过下式计算 ：

一硬度减少值百分率 ＝ １０　Ｈ ， Ｈ之０Ｘ

Ｈ，

ＯＨ 二 Ｈ 一 Ｈ，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・ ・・ ・・・・。 。 ・ ・・・ … （２）・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・・・ ・・ ・ ・・・・ …

８ 试验 报告

试验报告应包括下列资料 ：

ａ）引用的国家标准 ；

ｂ 试验材 料的种类 ；）

ｃ 所用 的调节方式 ；）

ｄ）如果与标准试样不 同，试验构件的形状和尺寸 ；

ｅ 如果 有的话 ，）多孔结构 的主要方向；

ｆ）冲击 后厚度减少百分率的中位数 ；

９）冲击后硬度减少值的 中位数

注：按照本标 准测定的动态性能应如何简洁地表示 的例 子如下：

Ｇ ／ １ ２／　　　　８５厚度 减少百分率的中位数／Ｂ Ｔ　２硬度减少的 中位数

长  春  恒  越  电  子  科  技  有  限  公  司

www.jlhykj.com 0431-86796799   www.jlhydz.net 0431-86796758